## Slide 1
www.quasicrystals.ru
1
Технологическая компания
КвазиКристаллы

## Slide 2: Что такое квазикристаллы?
2
www.quasicrystals.ru
    Квазикристаллы («КК») - новый тип наноразмерных интерметаллических соединений, структура которых находится между аморфными и кристаллическими телами.
Сплав Al-Cu-Fe, полученный в лаборатории

## Slide 3: Технология получения
3
www.quasicrystals.ru
В лаборатории ТК «КвазиКристаллы» был разработан новый способ получения однофазного квазикристаллического порошкового сплава системы Al-Cu-Fe (Al 65%, Cu 20%, Fe 15%).
Способ получения:
исходную смесь порошков Al, Cu и Fe, взятых в нужном соотношении, перемешивают и нагревают в бескислородной атмосфере до 800-1100°С и выдерживают при этой температуре 1-2 часа.
полученное спекшееся образование измельчают в порошок нужного размера (от 10 до 100 мкм). Перемешивание проводят вручную в среде жидкого испаряющегося пластификатора под тягой не менее 1 часа до получения однородной смеси и повышения ее вязкости.
Производство КК-порошка осуществляется на базе опытно-внедренческой лаборатории, в которой имеется
производственное оборудование.

## Slide 4: Характеристики получаемого порошка
4
www.quasicrystals.ru
Плотность: 4 г/см3
Дисперсность базового порошка: 50-70 мкм
Коэффициент трения по стали: 0,14
Твердость: 800-1000 Hv кг/мм2
Теплопроводность: 2 Вт/(м·К)
Удельное сопротивление (при Ткомн): 4,5 мОм∙см

## Slide 5: Сравнение с другими материалами
5
www.quasicrystals.ru
 | Твердость, Hv кг/мм2 | Коэффициент трения по стали | Теплопроводность, Вт/(м·К)
Al-Cu-Fe | 800-1000 | 0,14 | 2
Низкоуглеродистая сталь | 70-200 | 0,22 | 50
Медь | 40-105 | 0,24 | 390
Алюминиевый сплав | 25-45 | 0,55 | 170

## Slide 6: Рентгенограмма обожжённого образца
6
www.quasicrystals.ru

## Slide 7: Сферы возможного применения
7
www.quasicrystals.ru
    Присадки в смазочные материалы
    Аддитивные технологии: новый материал для 3д-печати
    Антипригарные покрытия для кухонной посуды
    Износостойкие композиционные материалы (баббиты)

## Slide 8: Лабораторное оборудование
8
www.quasicrystals.ru
Трибометр
Используется для определения времени жизни покрытий, поведения при трении и изучения износа твердых материалов и покрытий в зависимости от времени, контактного давления, скорости, температуры, влажности и наличия смазки, а также первичного и вторичного вакуума.
Печь плавильная
Служит для превращения кристаллического материала в жидкофазный материал с помощью нагрева, превышающего температуру плавления.
Пресс гидравлический ручной
Пригоден для выполнения операций по запрессовке, выпрессовке, гибке, штамповке и др. Используется для изготовления композиционных материалов, например, баббита с квазикристаллом для подшипников скольжения.

## Slide 9: Лабораторное оборудование
9
www.quasicrystals.ru
Планетарная мельница
Шаровая мельница
Дистиллятор
Вибрационный смеситель
Газобалонная станция
Сито полуавтоматическое
Инвертор сварочный и др.
В лаборатории также имеется:

## Slide 10: Контакты
10
www.quasicrystals.ru
Александр Савицкий - генеральный директор ТК КвазиКристаллы
8-916-849-92-96
as@ttorr.ru
Дубна
Москва
Наши адреса: